ICS 91.100.50

Y 32

T/ZZB XXXX—2021

代替 T/ZZB XXXX—XXXX

壁纸（布）胶粘剂

Wallpaper adhesive

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类	1

5　基本要求	1

6　技术要求	2

7　试验方法	3

8　检验规则	5

9　标志、包装、贮存	5

10　质量承诺	6

前  言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本文件由浙江省标准化研究院牵头组织制定。

本文件主要起草单位：嘉力丰科技股份有限公司。

本文件参与起草单位：杭州牛腾装饰材料有限公司、绍兴市柯桥区丁丁建材有限公司。

本文件主要起草人：XXXXXXXX。

本文件评审专家组长：XXX。

本文件由浙江省标准化研究院负责解释。

壁纸（布）胶粘剂

- 范围

本文件规定了壁纸胶粘剂（以下简称壁纸胶）、壁纸胶粘剂配套用基膜（以下简称基膜）的术语和定义、分类、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和质量承诺。

本文件适用于室内壁纸、墙布胶粘剂用普通型水性糊状胶粘剂（以下简称壁纸胶）和配套用基膜（简称基膜）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2794  胶黏剂黏度的测定 单圆筒旋转黏度计法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 18582-2020  室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

HJ 2541  环境标志产品技术要求胶粘剂

JC/T 548-2016  壁纸胶粘剂

- 术语和定义

JC/T 548-2016界定的术语和定义适用于本文件。

- 分类

壁纸胶粘剂产品分为两类：壁纸胶、基膜。

- 基本要求

  - 设计研发

    - 应具备有独立自主的结构研发团队和配方开发团队。

    - 应配备根据客户需求，优化工艺参数以及配方的能力。

  - 原材料

    - 用于制胶的水应为去离子水。

  - 工艺与装备

    - 壁纸胶粘剂应采用全自动投料系统、全自动工艺控制系统。

    - 生产应采用自动化计量、分装、喷码、打包、码垛等系统以及工艺。

    - 生产用水应采用反渗透及多重过滤工艺，并结合臭氧杀菌工艺。

  - 检验检测

    - 应具备生产前水的PH、电导率、硬度等指标，生产成品的外观、黏度、pH值、冻结融解稳定性等指标的检测能力。

    - 应具备淀粉粘度测试仪、旋转粘度仪、pH测试仪、卤素水份测定仪、数显pH计、液相色谱仪、分析显微镜、万能拉力试验机、低温试验冰箱等多套试验检测设备。

- 技术要求

  - 壁纸胶性能

应符合表1的规定。

- 壁纸胶性能要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 搅拌后均匀、无结块 |
| pH值 | 5～8 |
| 不挥发物/% | ≥18 |
| 适用期（7d） | 不腐败、不变稀、不长霉 |
| 晾置时间 | 30min后易于分离 |
| 湿粘性/mm | 剥离长度200mm时，移动距离<4 |
| 滑动性/N | ≤5 |
| 180°剥离强度/（N/25mm） | ≥8 |
| 黏度/ Pa.s | ≥50 |
| 冻结融解稳定性/（N/25mm） | ≥8 |
| 防霉性a/级 | 0 |
| - 仅针对具有防霉功能的产品。 |  |

  - 基膜性能

应符合表2的规定。

- 基膜性能要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 容器中状态 | 无硬块、搅拌后呈均匀状态 |
| 施工性 | 刷涂无障碍 |
| 不挥发物/% | ≥18 |
| 低温稳定性（3次循环） | 不变质 |
| 涂膜外观 | 正常 |
| 干燥时间（表干）/h | ≤2 |
| 耐碱性（24h） | 无异常 |
| 抗泛碱性（48h） | 无异常 |
| 透水性/mL | ≤0.5 |

  - 有害物质限量

    - 壁纸胶有害物质限量

应符合表3的规定。

- 壁纸胶的有害物质限量

| 项目 | 限量 |
| --- | --- |
| 游离甲醛/(g/kg) | ≤0.05 |
| 苯/(g/kg) | 不得检出 |
| 甲苯+乙苯+二甲苯/(g/kg) | 不得检出 |
| 卤代烃/(g/kg) | 不得检出 |
| 总挥发性有机物（VOC）/(g/L) | ≤35 |

    - 基膜有害物质限量

基膜挥发性有机化合物含量（VOC）、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛应符合GB 18582-2020表1中内墙涂料的技术指标。

- 试验方法

  - 实验环境

试验室试验环境为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%。

  - 状态调节

试验前试样和相关试验器具应在7.1条件下至少放置24h。

  - 试验基材

按照JC/T 548-2016中6.3的要求进行。

  - 试验设备

按照JC/T 548-2016中6.4的要求进行。

  - 试件制备

按照JC/T 548-2016中6.5的要求进行。

  - 外观

按照JC/T 548-2016中6.6中规定方法进行检测。

  - pH值

按照JC/T 548-2016中6.7中规定方法进行检测。

  - 不挥发物

按照JC/T 548-2016中6.8中规定方法进行检测。

  - 适用期

按照JC/T 548-2016中6.9中规定方法进行检测。

  - 晾置时间

按照JC/T 548-2016中6.10中规定方法进行检测。

  - 湿粘性

按照JC/T 548-2016中6.11中规定方法进行检测。

  - 滑动性

按照JC/T 548-2016中6.12中规定方法进行检测。

  - 180°剥离强度

按照JC/T 548-2016中6.13中规定方法进行检测。

  - 黏度

按照GB/T 2794中规定方法进行检测。

  - 冻结融解稳定性

按照JC/T 548-2016中6.14中规定方法进行检测。

  - 防霉性

按照JC/T 548-2016中6.15中规定方法进行检测。

  - 基膜性能

按照JC/T 548-2020中6.16中规定方法进行检测。

  - 有害物质限量

    - 壁纸胶有害物质限量

按照HJ 2541中规定方法进行检测。

    - 基膜有害物质限量

按照GB 18582-2008中规定方法进行检测。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 检验项目

      - 壁纸胶出厂检验项目包括外观、不挥发物、晾置时间、湿粘性和180°剥离强度。

      - 基膜出厂检验项目包括容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间。

    - 组批

相同原料、同一配方和工艺生产的同一类型产品以5t为一批，不足5t亦为一批。

    - 抽样

按最小包装随机抽取2个包装单元，不小于4kg，取样后，将样品一分为二，一份检验，一份留样备用。

    - 判定规则

      - 检验结果的判定按GB/T 8170中修约值比较法进行。

      - 各项检验结果均符合第6章要求时，则判该批产品合格。若有两项或两项以上检验结果不符合第6章要求时，则判该批产品不合格；若有一项检验结果不符合第6章要求时，允许在同批产品中，抽取双倍试样对不符合项进行双倍复检，若复检结果均符合第6章要求时，则判该批产品合格，否则判为该批产品不合格。

  - 型式检验

    - 型式检验包括第6章的全部技术要求，在下列情况下进行型式检验：

- 新产品试制或产品定型鉴定时；

- 正常生产时，每年至少进行一次：

- 产品的原料、配方、工艺及生产设备有较大改变，可能影响产品质量时；

- 产品停产六个月以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 判定规则

检验项目指标全部符合标准要求则判定为合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志、包装

符合本标准要求的产品包装上应含有下列内容：

- 商品名称及商标；

- 产品标记；

- 生产日期或批号：

- 贮存期及贮存条件；

- 净含量；

- 使用说明：

- 生产商的名称、地址：

- 产品类型及对应配比。

  - 运输

运输时应防止重压和受机械碰撞及日晒雨淋，轻装轻放，严禁从高处扔下。

  - 贮存

贮存场所的室温为5℃-35℃，通风、干燥，避免日晒雨淋。产品贮存期为十二个月，超过贮存期如仍符合第6章性能要求，可继续使用。

- 质量承诺

  - 拥有完善的售后服务系统，能够为用户提供全面的产品应用技术指导和客诉原因分析及建议，针对产品使用出现原因予以客观公正的分析，并积极协助客户解决问题。

  - 客户对产品质量有异议时，生产商应在24小时之内做出响应。

_________________________________